粘度计操作流程

(DV2THB)

1、插上插头，打开开关至工作状态；

2、调整仪器位置至水平状态，校准；

3、用针筒取2.1ml物料放入小量样品承接器，并将小量样品承接器和配套转子装上，待测；

4、将小量样品承接器插入温度探头，打开恒温水浴箱，设置25℃工作状态，待温度稳定后，保温20min，准备测试；

5、点击测试主界面，设定扭力范围，取点方式和旋转速度，一般银浆设置为“10rpm，测试5分钟每隔30秒取一点”；

6、拔下温度探头,关闭恒温水浴箱，取下小量样品承接器和配套转子并清洗；

7、关闭开关，拔出插头，并将小量样品承接器和配套转子放回原位。